SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania : Wykonanie bieżni o nawierzchni z kostki elastycznej o powierzchni 252m2 wraz ze skocznią w dal przy boisku ogólnodostępnym w Cierpicach.

Adres zadania : Cierpice ul. Szkolna

Nazwa zamawiającego : Gmina Wielka Nieszawka

Adres zamawiającego: 87-165 Cierpice ul. Toruńska 12

Kody:

CPV:45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

Branża : budowlana

Data opracowania : marzec 2009r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WSTĘP 1.1.	Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem bieżni o nawierzchni sportowej z kostki elastycznej gr. 3,5 cm wraz ze skocznią w dal.

1.2.	Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania:

bieżni 60,0*4,2m, skoczni  5,00*7,50 z progiem do odbijania:

-robót pomiarowych,

-robót ziemnych,

- podbudowy z tłucznia kamiennego sortowanego zagęszczonego mechanicznie gr. 15 cm

-warstw podsypkowych podsypka z piasku gr 10 cm,

- obrzeża betonowego,

-nawierzchni z kostki elastycznej gr. 4,3 cm.

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Specyfikacją Techniczną.

2. MATERIAŁY

2.1.	Nawierzchnia sportowa z  kostki elastycznej gr. 4,3 cm typu Behaton o wym. 200x160mm

Jest to nawierzchnia, układana z kostki BEHATON z granulatu gumowego, przepuszczalna dla wody, odporna na działanie warunków atmosferycznych, odporna na ścieranie, wymaga podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm oraz warstwy piasku gr. 10 cm.

Nawierzchnia musi posiadać :

-ważną Aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB

-atest Higieniczny PZH

-autoryzację producenta na montaż i dostawę nawierzchni sportowych,

-próbkę zaproponowanej nawierzchni elastycznej wraz z jej parametrami technicznymi,

-kartę techniczną nawierzchni wydaną przez producenta  zawierającą charakterystykę i parametry techniczne oferowanych nawierzchni oraz wymagane podbudowy.

Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona informacja, zawierająca co najmniej : nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu oraz jego przeznaczenie zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB, lub wynikiem badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe, datą produkcji, wymiarami, numerem dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie , znak budowlany. Sposób oznaczenia znakiem budowlanym powinien być zgodny z roporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz.U. Nr 113, poz. 728 – z późniejszymi zmianami).

Badania materiałów.

Planowana do wykonania nawierzchnia nie może mieć parametrów technicznych nie gorszych niż: mniejszy- większy

| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | � 0,70 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) | 53 +/-3 |
| 3 | Wytrzymałość na rozdzieranie (N) | � 100 |
| 4 | Ścieralność(mm) | � 0,09 |
| 5 | Stabilność wymiarów | +/- 0,06 |
| 6 | Twardość według metody Shore;a A (Sh.A) | 50+/-5 |
| 7 | Przyczepność do podkładu : (MPa) | � 0,6 |
| 8 | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni W stanie suchym W stanie mokrym | �0,35 �0,30 |
| 9 | Odporność na uderzenie : Powierzchnia odcisku kulki (mm2) Stan powierzchni po badaniu | 500+/-25 bez zmian |
| 10 | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: Przyrostem masy (%) Zmianą wyglądu zewnętrznego | 0,70 bez zmian |
| 11 | Wygląd zewnętrzny nawierzchni | Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU |
| 12 | Mrozoodporność oceniona : Przyrostem masy (%) Zmianą wyglądu zewnętrznego | 0,80 bez zmian |
| 13 | Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu (nr skali szarej) | � 5 bez zmian |
| 14 | Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m2) | 9,70+/-0,30 |

nawierzchnia wykonana w systemie Gran tech, w tym wytrzymałość na rozciąganie > 1,5 Mpa, chłonność wody < 2% wydłużenie względne przy zerwaniu > 120 %. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877.

2.2 Podbudowa bieżni.

Warstwa z piasku o grubości10 cm zagęszczanego warstwowo do Is=1.

Podbudowa z tłucznia kamiennego sortowanego o gr. 15 cm zagęszczonego mechanicznie .

Badania materiałów.

-Uziarnienie kruszyw można sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg PN-59/06714. -Badania w czasie budowy polegają na makroskopowym sprawdzeniu jakości piasku na bieżąco w miarę postępu robót wg PN-55/B-0482.

Zalecenia praktyczne: Badania kontrolne obejmują kontrolę:

-jednolitości i uziarnienia żwiru,

-wilgotności materiału,

-zagęszczenia podbudowy,

-grubości poszczególnych warstw i całej podbudowy,

-szerokości warstwy podbudowy i jej obramowania,

-pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych oraz równości warstwy podbudowy,

-wizualnego sprawdzenia jakości żwiru,

-technicznych dokumentów kontrolnych – deklaracji zgodności.

Podbudowy z kruszyw.

-podbudowa z kruszywa musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczaniem oraz równością,

-podbudowa powinna mieć wymagane spadki podłużne i poprzeczne wynoszące maksymalnie 0,5%,

-wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59/B-04491,

-dla bieżni i boisk sportowych przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki,

-dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3mm a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyżej 100 Mpa,

-podbudowa powinna być tak wyprofilowana, aby po przyłożeniu łaty długości 3 m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy łaty nie przekraczały 1 cm,

-odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie powinno przekraczać +/-1 cm,

-nierówność podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekroczyć +/-1 cm.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać z zastosowaniem sprzętu :

-spycharek i samochodów samowyładowczych,

-równiarek do układania mas asfaltowych,

-walców,

-wibratorów, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wykładziny sportowe powinny być dostarczone w rolkach, w opakowaniach producenta w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Przy transporcie wykładzin powinny być przestrzegane wymagania bezpieczeństwa, zgodnie z kartą charakterystyki substancji chemicznej ( tzw. Kartą bezpieczeństwa wyrobu) w tym przepisów BHP.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonanie nawierzchni sportowej bieżni i rozbiegu do skoku w dal.

Przed układaniem nawierzchni sportowej należy:

-wykonać roboty pomiarowe,

-wykonać korytowanie,

-ułożyć obrzeża betonowe 30*8 cm na ławie betonowej,

- -ułożyć podbudowę z tłucznia kamiennego sortowanego 0/31,5mm ze skały twardej śr. gr. 15 cm

- wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku gr 10cm,

-ułożyć nawierzchnię elastyczną z kostki gr. 35 ,,

-zamontować belkę do skoku w dal wraz ze skrzynią.

6 Kontrola jakości robót

6.1. Rodzaje badań przy dokonywaniu odbioru bieżni, w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami normy należy sprawdzić:

-karty techniczne oferowanej nawierzchni potwierdzone przez producenta,

-atesty PZH dla oferowanej nawierzchni,

-autoryzacja producenta nawierzchni elastycznej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,

-prawidłowość wykonania i zagęszczenia podbudowy i podsypki, równość powierzchni, prześwit pomiędzy nawierzchnią bieżni a przyłożoną trzymetrową łatą nie może przekraczać 1,0cm,

-szczegóły i sposób przeprowadzenia badań nawierzchni sportowej elastycznej podają warunki techniczne wykonania i odbioru nawierzchni wydane przez producenta nawierzchni.

7. Obmiar robót

Obmiar robót przeprowadza się mierząc wykonaną powierzchnię bieżni i rozbiegu skoku w dal w m2, mierząc długość obrzeży w mb.

8. Odbiór robót

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując jakość robót w sposób podany w pkt. 6.

9 Zasady płatności

9.1. Ogólne warunki płatności zostały określone w projekcie umowy.

9.2. Szczegółowe warunki płatności i zakres robót objętych płatnością :

Cena ryczałtowa.

Cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze.

10. Przepisy związane

Normy :

-PN-EN 14877 nawierzchnie sportowe.

-BN-77/8931-12 oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu.

-BN-84/6774-04 Kruszywa mineralne nawierzchni drogowych piasek.

-PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do

próbki.

-PN-63/B-06251 roboty betonowe i żelbetowe

-PN-88/B-06250 Beton zwykły

-PN-90/B-06240-44 domieszki do betonu.

-BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

-BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia